# Amortiguadores MEYLE para una agradable conducción larga y segura

- Amplio surtido ofrece a los talleres una vasta cobertura con recambios de alta calidad

- Procedimiento de pulido adicional y capa protectora más gruesa garantizan mucha más duración

- Kits de accesorios armonizados facilitan el trabajo en el taller

Hamburgo, 28 de julio de 2015. Los amortiguadores son sometidos a altos esfuerzos en un vehículo. No siempre se puede detectar un defecto de inmediato, lo que puede tener consecuencias funestas. Por eso, Wulf Gaertner Autoparts AG ofrece con la marca MEYLE recambios de alta calidad, especialmente resistentes al desgaste. Para lograr esto, los ingenieros de la empresa han dedicado una atención especial al perfeccionamiento de la protección contra la corrosión. El programa actual de amortiguadores comprende unos 600 productos.

Los amortiguadores tienen que soportar mucho: baches, terrenos impracticables, carga pesada, remolques. A esto se suman influencias ambientales como suciedad, humedad o sales desheladoras. Todo esto conduce a un desgaste rápido de los amortiguadores. Se debe tener presente que el funcionamiento de estos componentes repercute en todo el vehículo: Los amortiguadores, solo si están en perfecto estado, acortan la distancia de frenado, proporcionan un comportamiento de marcha estable en las curvas y  contribuyen al funcionamiento impecable de sistemas de seguridad modernos, como ABS, ESP y ASR.

Para que los talleres puedan ofrecer al cliente recambios seguros y de alta calidad, Wulf Gaertner Autoparts AG tiene un vasto programa de amortiguadores MEYLE, que previenen un rápido desgaste. Un factor importante es por ejemplo una capa protectora más gruesa, que protege contra influencias abrasivas y grandes esfuerzos. Las pruebas realizadas han demostrado que la corrosión en la superficie del vástago de émbolo es mucho más pequeña que en todos los productos comprobados de los competidores. Con un tratamiento posterior de la superficie del vástago de émbolo en un proceso de pulido adicional se reduce la cantidad y la profundidad de las microfisuras, lo que redunda en una mejor estanqueización. Los amortiguadores tienen como identificación la marca MEYLE de alta calidad grabada en el tubo del amortiguador.

Wulf Gaertner Autoparts ofrece adicionalmente componentes bien armonizados como topes y guardapolvos en forma de kits adicionales, así como un amplio surtido de muelles de suspensión y soportes de amortiguador. Con ello, al sustituir piezas sujetas a desgaste en la suspensión y amortiguación, los talleres pueden recurrir en todo a las piezas de MEYLE.

Para el automovilista, inclusive con sobrecargas dinámicas esto significa una larga y agradable conducción, ya sea al frenar o acelerar, en las curvas o en condiciones de carreteras difíciles.

Puede descargar los textos y fotos de prensa de la página www.meyle.com o pedirnos como fichero.

Contacto:

- Relaciones Públicas de Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, tel: +49 40 416208-17, correo electrónico: mvb@prvhh.de

- Wulf Gaertner Autoparts AG, Annika Fuchs, tel: +49 40 67506-519, E-Mail: annika.fuchs@meyle.com

Sobre la empresa

Con las marcas MEYLE y MEYLE-HD, Wulf Gaertner Autoparts AG desarrolla, fabrica y comercializa recambios para turismos, furgonetas y vehículos industriales, de muy alto valor y calidad garantizada para el Mercado Libre de Piezas. Con un surtido total actual de más de 18.500 artículos, el fabricante hamburgués cubre casi todas las exigencias normales. Los ingenieros de la empresa dedican muchas ideas a la mejora de los procesos en el taller desarrollando productos y prestaciones de servicio inteligentes. Hasta la fecha han perfeccionado así unas 750 piezas para miles de diferentes modelos de vehículos optimizando la calidad tecnológica de las piezas originales. Estos productos MEYLE-HD pueden ser sometidos a esfuerzos muy altos y tienen una larga vida útil. A esta característica exclusiva de las piezas MEYLE-HD con tecnología perfeccionada se suma una garantía de cuatro años.

Wulf Gaertner Autoparts AG fue fundada en 1958 y tiene su sede en la ciudad de Hamburgo, Alemania. La empresa desarrolla actividades en 120 países. Tiene su centro de logística de gran modernidad en Hamburgo y cuenta además con filiales y plantas de producción en todo el mundo.